Bibliotecas composicionais do sistema Al-Cu-Fe

O sistema escolhido para o estudo foi  Al-Cu-Fe-Cr.

Alvos dos elementos (Al, Cu e Fe) foram utilizados para o processo de magnetron sputtering que podem estar sujeitas a taxas de resfriamento da ordem de até 1010 °C/s.  O sistema de sputtering utilizado é da fabricante AJA International, modelo ATC 2200. Nesse sistema, a composição química do centro da amostra pode ser calibrada por um sensor no qual a taxa de deposição de cada alvo pode ser medida. Assim, é possível calcular a composição química central da amostra e o gradiente de composições vai variar em torno dessa composição central. A composição atômica prevista no centro da amostra utilizada para a fabricação das bibliotecas Al-Cu-Fe foi de Al62,5Cu25Fe12,5, que está dentro da região de formação de fase quasicristalina desse sistema. A taxa de deposição calculada para se definir a composição química central também foi usada para se calcular o tempo necessário para se atingir uma espessura de filme de 500 nm, utilizada para a fabricação dos filmes nesse trabalho. O substrato utilizado em todas as amostras foi de Si com uma camada de óxido SiO2 de 1 μm de espessura na superfície. Essa camada de óxido foi utilizada para se evitar difusão de Si para o filme Al-Cu-Fe durante os tratamentos térmicos que foram realizados posteriormente. Uma máscara metálica foi colocada na superfície do wafer para se fabricar filmes separados um do outro.

As amostras fabricadas foram submetidas a tratamentos térmicos em diferentes temperaturas para se estudar o desenvolvimento e estabilidade das fases formadas nesse sistema. Tratamentos térmicos a 400 °C, 520 °C e 600 °C por 1h (uma hora), 1 (uma hora) e 2h (duas horas), respectivamente foram realizados em um forno tubular de sílica do fabricante Across International, modelo TF 1600. A pressão base no tubo foi de 50 mTorr e os tratamentos térmicos foram realizados sob fluxo de argônio.