Bibliotecas composicionais Al-Cu-Fe

Na sequência, tabelas são apresentadas com as fases observadas em cada composição química, para cada condição de processo.

Tabela com as composições e fases observadas:

| Como fabricado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al (%at.) | Fe (%at.) | Cu (%at.) | Fase |
| 78,2 | 10,0 | 11,8 | Al-CFC |
| 77,9 | 8,8 | 13,3 | Al-CFC |
| 77,7 | 7,7 | 14,6 | Al-CFC |
| 77,3 | 6,7 | 16,0 | Al-CFC |
| 76,5 | 6,1 | 17,4 | Al-CFC |
| 75,7 | 4,9 | 19,4 | Al-CFC |
| 74,7 | 4,3 | 20,9 | Al-CFC |
| 73,2 | 3,9 | 22,9 | Al-CFC |
| 71,8 | 3,4 | 24,8 | Al-CFC |
| 79,5 | 13,1 | 7,4 | Al-CFC |
| 80,4 | 11,2 | 8,4 | Al-CFC |
| 80,7 | 9,8 | 9,4 | Al-CFC |
| 80,4 | 9,2 | 10,4 | Al-CFC |
| 80,9 | 7,8 | 11,3 | Al-CFC |
| 80,6 | 6,7 | 12,7 | Al-CFC |
| 80,1 | 6,0 | 14,0 | Al-CFC |
| 79,5 | 5,4 | 15,1 | Al-CFC |
| 79,0 | 4,5 | 16,4 | Al-CFC |
| 78,0 | 4,1 | 17,9 | Al-CFC |
| 76,8 | 3,5 | 19,6 | Al-CFC |
| 82,3 | 10,0 | 7,7 | Al-CFC |
| 82,4 | 9,0 | 8,6 | Al-CFC |
| 82,6 | 8,1 | 9,4 | Al-CFC |
| 82,9 | 6,9 | 10,2 | Al-CFC |
| 82,7 | 6,2 | 11,1 | Al-CFC |
| 82,2 | 5,4 | 12,4 | Al-CFC |
| 81,8 | 4,9 | 13,3 | Al-CFC |
| 81,7 | 4,2 | 14,1 | Al-CFC |
| 81,5 | 3,6 | 14,9 | Al-CFC |
| 84,1 | 8,1 | 7,8 | Al-CFC |
| 84,3 | 7,4 | 8,3 | Al-CFC |
| 84,9 | 6,3 | 8,9 | Al-CFC |
| 84,5 | 5,6 | 9,9 | Al-CFC |
| 84,1 | 5,1 | 10,8 | Al-CFC |
| 83,8 | 4,4 | 11,7 | Al-CFC |
| 83,8 | 3,9 | 12,3 | Al-CFC |
| 69,6 | 21,2 | 9,2 | Amorfo |
| 69,9 | 19,4 | 10,7 | Amorfo |
| 70,5 | 17,4 | 12,2 | Amorfo |
| 71,5 | 14,8 | 13,7 | Amorfo |
| 71,5 | 12,8 | 15,7 | Amorfo |
| 71,4 | 11,5 | 17,1 | Amorfo |
| 72,2 | 9,5 | 18,3 | Amorfo |
| 71,5 | 8,0 | 20,5 | Amorfo |
| 69,4 | 7,1 | 23,5 | Amorfo |
| 68,1 | 6,2 | 25,7 | Amorfo |
| 66,5 | 5,3 | 28,1 | Amorfo |
| 65,3 | 4,4 | 30,3 | Amorfo |
| 63,4 | 3,8 | 32,8 | Amorfo |
| 72,0 | 19,3 | 8,7 | Amorfo |
| 72,9 | 17,3 | 9,8 | Amorfo |
| 73,9 | 15,1 | 11,0 | Amorfo |
| 74,8 | 13,2 | 12,1 | Amorfo |
| 75,3 | 11,2 | 13,4 | Amorfo |
| 75,1 | 10,0 | 14,9 | Amorfo |
| 74,7 | 8,7 | 16,6 | Amorfo |
| 74,2 | 7,6 | 18,3 | Amorfo |
| 73,0 | 6,6 | 20,4 | Amorfo |
| 72,2 | 5,5 | 22,2 | Amorfo |
| 70,9 | 4,8 | 24,2 | Amorfo |
| 70,2 | 4,1 | 25,7 | Amorfo |
| 69,4 | 3,5 | 27,1 | Amorfo |
| 75,3 | 17,0 | 7,7 | Amorfo |
| 76,2 | 15,1 | 8,7 | Amorfo |
| 77,4 | 13,1 | 9,5 | Amorfo |
| 77,9 | 11,5 | 10,6 | Amorfo |
| 64,5 | 24,7 | 10,8 | Amorfo |
| 65,9 | 21,9 | 12,2 | Amorfo |
| 66,3 | 19,8 | 13,8 | Amorfo |
| 67,6 | 17,1 | 15,3 | Amorfo |
| 67,6 | 15,0 | 17,4 | Amorfo |
| 68,0 | 12,6 | 19,4 | Amorfo |
| 68,0 | 10,7 | 21,3 | Amorfo |
| 66,9 | 9,2 | 23,9 | Amorfo |
| 64,7 | 8,1 | 27,2 | Amorfo |
| 63,5 | 6,7 | 29,8 | Amorfo |
| 61,6 | 5,7 | 32,7 | Amorfo |
| 59,5 | 4,9 | 35,6 | Amorfo |
| 58,9 | 28,7 | 12,3 | Amorfo |
| 60,9 | 25,3 | 13,8 | Amorfo |
| 62,2 | 22,5 | 15,3 | Amorfo |
| 62,9 | 19,3 | 17,7 | Amorfo |
| 63,7 | 16,5 | 19,8 | Amorfo |
| 63,3 | 14,4 | 22,2 | Amorfo |
| 63,4 | 11,9 | 24,7 | Amorfo |
| 61,7 | 10,3 | 28,0 | Amorfo |
| 59,9 | 8,9 | 31,2 | Amorfo |
| 58,7 | 7,4 | 34,0 | Amorfo |
| 56,9 | 6,2 | 36,9 | Amorfo |
| 56,2 | 28,6 | 15,2 | Amorfo |
| 59,6 | 23,8 | 16,5 | Amorfo |
| 58,2 | 21,8 | 20,0 | Amorfo |
| 58,6 | 18,8 | 22,6 | Amorfo |
| 59,3 | 15,9 | 24,8 | Amorfo |
| 57,6 | 13,8 | 28,6 | Amorfo |
| 56,9 | 11,7 | 31,4 | Amorfo |
| 55,9 | 9,6 | 34,5 | Amorfo |
| 57,3 | 4,2 | 38,5 | Cúbico CsCl |
| 55,5 | 3,8 | 40,7 | Cúbico CsCl |
| 55,0 | 5,2 | 39,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 4,4 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 8,0 | 38,0 | Cúbico CsCl |
| 53,5 | 6,5 | 40,0 | Cúbico CsCl |
| 51,4 | 5,6 | 42,9 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 4,7 | 46,8 | Cúbico CsCl |
| 54,4 | 32,1 | 13,5 | Cúbico CsCl |
| 40,8 | 31,4 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 45,6 | 24,7 | 29,7 | Cúbico CsCl |
| 43,1 | 21,9 | 35,1 | Cúbico CsCl |
| 40,4 | 18,8 | 40,8 | Cúbico CsCl |
| 39,3 | 15,5 | 45,2 | Cúbico CsCl |
| 38,8 | 12,7 | 48,5 | Cúbico CsCl |
| 37,9 | 10,0 | 52,0 | Cúbico CsCl |
| 43,9 | 33,4 | 22,7 | Cúbico CsCl |
| 45,1 | 28,9 | 26,1 | Cúbico CsCl |
| 47,2 | 23,9 | 28,8 | Cúbico CsCl |
| 46,1 | 20,3 | 33,6 | Cúbico CsCl |
| 44,2 | 17,5 | 38,4 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 15,0 | 42,1 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 11,8 | 45,3 | Cúbico CsCl |
| 41,6 | 9,5 | 48,9 | Cúbico CsCl |
| 37,6 | 8,1 | 54,3 | Cúbico CsCl |
| 47,9 | 34,2 | 17,9 | Cúbico CsCl |
| 52,5 | 28,3 | 19,2 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 26,3 | 24,1 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 22,8 | 27,6 | Cúbico CsCl |
| 49,3 | 19,6 | 31,1 | Cúbico CsCl |
| 48,6 | 16,6 | 34,8 | Cúbico CsCl |
| 47,8 | 13,6 | 38,6 | Cúbico CsCl |
| 48,1 | 10,9 | 41,0 | Cúbico CsCl |
| 44,0 | 9,3 | 46,7 | Cúbico CsCl |
| 41,9 | 7,9 | 50,3 | Cúbico CsCl |
| 40,0 | 6,4 | 53,7 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 35,2 | 14,5 | Cúbico CsCl |
| 53,7 | 30,5 | 15,8 | Cúbico CsCl |
| 55,6 | 26,3 | 18,1 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 23,5 | 22,5 | Cúbico CsCl |
| 54,3 | 20,7 | 25,0 | Cúbico CsCl |
| 54,6 | 17,7 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 15,3 | 31,7 | Cúbico CsCl |
| 52,3 | 12,7 | 35,0 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 10,7 | 39,1 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 8,9 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 46,7 | 7,3 | 45,9 | Cúbico CsCl |
| 45,4 | 5,9 | 48,7 | Cúbico CsCl |
| 42,5 | 5,1 | 52,5 | Cúbico CsCl |

2) Amostra tratada termicamente a 400 °C:

Tabela com as composições e fases observadas:

| Annealing 400 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al (%at.) | Fe (%at.) | Cu (%at.) | Fase |
| 84,3 | 7,3 | 8,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 84,6 | 6,4 | 9,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 84,7 | 5,8 | 9,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 82,0 | 8,0 | 10,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 82,8 | 6,7 | 10,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 82,9 | 5,9 | 11,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 83,0 | 5,3 | 11,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 79,8 | 8,7 | 11,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 80,2 | 7,5 | 12,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 80,7 | 6,4 | 12,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 81,2 | 5,5 | 13,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 81,5 | 4,8 | 13,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 77,3 | 9,6 | 13,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 77,4 | 8,3 | 14,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 77,8 | 7,1 | 15,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 73,5 | 12,3 | 14,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 74,4 | 10,1 | 15,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 69,4 | 13,5 | 17,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 81,4 | 12,3 | 6,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 82,4 | 10,8 | 6,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 82,6 | 9,6 | 7,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 83,3 | 8,5 | 8,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 76,9 | 16,2 | 6,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 78,8 | 13,9 | 7,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 80,3 | 11,8 | 7,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 80,7 | 10,8 | 8,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 81,5 | 9,4 | 9,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 75,6 | 15,7 | 8,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 77,8 | 13,3 | 8,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 78,6 | 11,4 | 9,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 78,9 | 10,1 | 10,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 74,4 | 15,0 | 10,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 75,6 | 13,0 | 11,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 77,4 | 10,6 | 12,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 72,4 | 14,1 | 13,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe+Al13Fe4 |
| 78,2 | 6,0 | 15,8 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 78,4 | 5,2 | 16,4 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 77,5 | 4,6 | 17,9 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 74,6 | 6,6 | 18,7 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 74,3 | 5,8 | 19,9 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 73,9 | 4,9 | 21,2 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 70,7 | 7,1 | 22,3 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 70,4 | 6,0 | 23,6 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 70,1 | 5,0 | 24,9 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 67,6 | 7,2 | 25,1 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 67,6 | 6,2 | 26,3 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 67,0 | 5,3 | 27,7 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 62,8 | 13,0 | 24,2 | Nanocristalino/amorfo |
| 62,1 | 11,0 | 26,9 | Nanocristalino/amorfo |
| 62,5 | 9,2 | 28,3 | Nanocristalino/amorfo |
| 61,5 | 7,9 | 30,6 | Nanocristalino/amorfo |
| 65,2 | 14,9 | 19,9 | Nanocristalino/amorfo |
| 64,7 | 13,1 | 22,3 | Nanocristalino/amorfo |
| 67,6 | 18,2 | 14,2 | Nanocristalino/amorfo |
| 68,2 | 15,9 | 15,9 | Nanocristalino/amorfo |
| 69,2 | 19,3 | 11,5 | Nanocristalino/amorfo |
| 71,1 | 16,3 | 12,5 | Nanocristalino/amorfo |
| 71,2 | 19,4 | 9,4 | Nanocristalino/amorfo |
| 72,6 | 17,5 | 9,9 | Nanocristalino/amorfo |
| 72,0 | 20,8 | 7,2 | Nanocristalino/amorfo |
| 73,8 | 18,1 | 8,1 | Nanocristalino/amorfo |
| 61,9 | 23,2 | 14,9 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,6 | 20,4 | 17,0 | AlFe + Al13Fe4 |
| 64,6 | 17,3 | 18,1 | AlFe + Al13Fe4 |
| 60,4 | 28,6 | 11,0 | AlFe + Al13Fe4 |
| 63,0 | 24,7 | 12,2 | AlFe + Al13Fe4 |
| 65,2 | 21,3 | 13,4 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,9 | 28,8 | 8,4 | AlFe + Al13Fe4 |
| 66,1 | 24,9 | 9,1 | AlFe + Al13Fe4 |
| 68,5 | 21,4 | 10,1 | AlFe + Al13Fe4 |
| 66,3 | 26,0 | 7,7 | AlFe + Al13Fe4 |
| 69,8 | 22,2 | 8,1 | AlFe + Al13Fe4 |
| 51,7 | 36,4 | 11,9 | Cúbico CsCl |
| 54,4 | 32,2 | 13,4 | Cúbico CsCl |
| 54,9 | 29,5 | 15,6 | Cúbico CsCl |
| 56,7 | 25,5 | 17,8 | Cúbico CsCl |
| 58,1 | 22,4 | 19,5 | Cúbico CsCl |
| 61,3 | 18,0 | 20,7 | Cúbico CsCl |
| 62,6 | 15,1 | 22,3 | Cúbico CsCl |
| 53,9 | 35,2 | 11,0 | Cúbico CsCl |
| 56,5 | 31,1 | 12,3 | Cúbico CsCl |
| 59,3 | 27,1 | 13,6 | Cúbico CsCl |
| 57,1 | 32,5 | 10,3 | Cúbico CsCl |
| 37,4 | 31,5 | 31,1 | Cúbico CsCl |
| 38,3 | 26,6 | 35,1 | Cúbico CsCl |
| 39,1 | 22,7 | 38,2 | Cúbico CsCl |
| 41,4 | 18,7 | 39,8 | Cúbico CsCl |
| 40,6 | 15,8 | 43,6 | Cúbico CsCl |
| 39,1 | 13,0 | 47,9 | Cúbico CsCl |
| 38,8 | 10,6 | 50,6 | Cúbico CsCl |
| 41,7 | 34,3 | 24,0 | Cúbico CsCl |
| 42,8 | 30,3 | 26,9 | Cúbico CsCl |
| 41,3 | 27,2 | 31,6 | Cúbico CsCl |
| 43,0 | 22,4 | 34,6 | Cúbico CsCl |
| 46,0 | 18,1 | 35,9 | Cúbico CsCl |
| 44,9 | 15,3 | 39,8 | Cúbico CsCl |
| 42,5 | 13,6 | 43,8 | Cúbico CsCl |
| 42,4 | 11,1 | 46,5 | Cúbico CsCl |
| 43,1 | 9,1 | 47,9 | Cúbico CsCl |
| 40,6 | 39,4 | 20,0 | Cúbico CsCl |
| 43,5 | 34,1 | 22,4 | Cúbico CsCl |
| 47,6 | 29,0 | 23,4 | Cúbico CsCl |
| 45,3 | 26,3 | 28,4 | Cúbico CsCl |
| 46,5 | 22,1 | 31,4 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 18,2 | 33,4 | Cúbico CsCl |
| 49,1 | 15,0 | 35,9 | Cúbico CsCl |
| 47,4 | 13,2 | 39,3 | Cúbico CsCl |
| 47,5 | 10,6 | 41,9 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 8,5 | 41,9 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 7,2 | 44,2 | Cúbico CsCl |
| 41,5 | 42,9 | 15,6 | Cúbico CsCl |
| 43,8 | 38,0 | 18,3 | Cúbico CsCl |
| 45,9 | 34,0 | 20,1 | Cúbico CsCl |
| 48,3 | 29,6 | 22,1 | Cúbico CsCl |
| 50,0 | 24,7 | 25,3 | Cúbico CsCl |
| 50,9 | 21,3 | 27,9 | Cúbico CsCl |
| 51,6 | 18,1 | 30,3 | Cúbico CsCl |
| 52,0 | 14,7 | 33,3 | Cúbico CsCl |
| 52,4 | 12,2 | 35,5 | Cúbico CsCl |
| 52,9 | 10,0 | 37,1 | Cúbico CsCl |
| 52,9 | 8,7 | 38,4 | Cúbico CsCl |
| 51,7 | 7,3 | 41,0 | Cúbico CsCl |
| 50,0 | 6,1 | 43,8 | Cúbico CsCl |
| 47,1 | 39,8 | 13,1 | Cúbico CsCl |
| 48,3 | 36,2 | 15,5 | Cúbico CsCl |
| 50,3 | 32,0 | 17,8 | Cúbico CsCl |
| 52,7 | 27,3 | 19,9 | Cúbico CsCl |
| 54,1 | 23,2 | 22,7 | Cúbico CsCl |
| 56,6 | 19,7 | 23,7 | Cúbico CsCl |
| 57,5 | 16,5 | 26,1 | Cúbico CsCl |
| 57,5 | 13,7 | 28,9 | Cúbico CsCl |
| 57,9 | 11,5 | 30,6 | Cúbico CsCl |
| 56,1 | 10,2 | 33,7 | Cúbico CsCl |
| 56,1 | 8,4 | 35,5 | Cúbico CsCl |
| 55,5 | 7,2 | 37,3 | Cúbico CsCl |
| 54,9 | 5,9 | 39,2 | Cúbico CsCl |

2) Amostra tratada termicamente a 520 °C:

Tabela com as composições e fases observadas:

| Annealing 520 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al (%at.) | Fe (%at.) | Cu (%at.) | Fase |
| 83,8 | 3,9 | 12,3 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 81,7 | 4,2 | 14,1 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 81,5 | 3,6 | 14,9 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 79,0 | 4,5 | 16,4 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 78,0 | 4,1 | 17,9 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 76,8 | 3,5 | 19,6 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 75,7 | 4,9 | 19,4 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 74,7 | 4,3 | 20,9 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 73,2 | 3,9 | 22,9 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 72,2 | 5,5 | 22,2 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 70,9 | 4,8 | 24,2 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 70,2 | 4,1 | 25,7 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 69,4 | 7,1 | 23,5 | Al + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 71,8 | 3,4 | 24,8 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 69,4 | 3,5 | 27,1 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 68,1 | 6,2 | 25,7 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 66,5 | 5,3 | 28,1 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 65,3 | 4,4 | 30,3 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 61,6 | 5,7 | 32,7 | Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 63,4 | 3,8 | 32,8 | Al10Cu10Fe + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 59,5 | 4,9 | 35,6 | Al10Cu10Fe + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 57,3 | 4,2 | 38,5 | Al10Cu10Fe + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 55,5 | 3,8 | 40,7 | Al10Cu10Fe + Al2Cu + Al7Cu2Fe |
| 84,5 | 5,6 | 9,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 84,1 | 5,1 | 10,8 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 83,8 | 4,4 | 11,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 82,7 | 6,2 | 11,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 82,2 | 5,4 | 12,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 81,8 | 4,9 | 13,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 80,6 | 6,7 | 12,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 80,1 | 6,0 | 14,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 79,5 | 5,4 | 15,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 77,7 | 7,7 | 14,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 77,3 | 6,7 | 16,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 76,5 | 6,1 | 17,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 74,7 | 8,7 | 16,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 74,2 | 7,6 | 18,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 73,0 | 6,6 | 20,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 72,2 | 9,5 | 18,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 71,5 | 8,0 | 20,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe |
| 68,0 | 12,6 | 19,4 | Al7Cu2Fe |
| 68,0 | 10,7 | 21,3 | Al7Cu2Fe |
| 66,9 | 9,2 | 23,9 | Al7Cu2Fe |
| 64,7 | 8,1 | 27,2 | Al7Cu2Fe |
| 63,5 | 6,7 | 29,8 | Al7Cu2Fe |
| 84,1 | 8,1 | 7,8 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 84,3 | 7,4 | 8,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 84,9 | 6,3 | 8,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 82,3 | 10,0 | 7,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 82,4 | 9,0 | 8,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 82,6 | 8,1 | 9,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 82,9 | 6,9 | 10,2 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 79,5 | 13,1 | 7,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 80,4 | 11,2 | 8,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 80,7 | 9,8 | 9,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 80,4 | 9,2 | 10,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 80,9 | 7,8 | 11,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 75,3 | 17,0 | 7,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 76,2 | 15,1 | 8,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 77,4 | 13,1 | 9,5 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 77,9 | 11,5 | 10,6 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 78,2 | 10,0 | 11,8 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 77,9 | 8,8 | 13,3 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 72,0 | 19,3 | 8,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 72,9 | 17,3 | 9,8 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 73,9 | 15,1 | 11,0 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 74,8 | 13,2 | 12,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 75,3 | 11,2 | 13,4 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 75,1 | 10,0 | 14,9 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 71,5 | 12,8 | 15,7 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 71,4 | 11,5 | 17,1 | Al-CFC + Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 70,5 | 17,4 | 12,2 | Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 71,5 | 14,8 | 13,7 | Al7Cu2Fe + Al13Fe4 |
| 69,6 | 21,2 | 9,2 | AlFe + Al13Fe4 |
| 69,9 | 19,4 | 10,7 | AlFe + Al13Fe4 |
| 64,5 | 24,7 | 10,8 | AlFe + Al13Fe4 |
| 65,9 | 21,9 | 12,2 | AlFe + Al13Fe4 |
| 66,3 | 19,8 | 13,8 | AlFe + Al13Fe4 |
| 60,9 | 25,3 | 13,8 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,2 | 22,5 | 15,3 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,9 | 19,3 | 17,7 | AlFe + Al13Fe4 |
| 63,4 | 11,9 | 24,7 | Nanocristalino/Amorfo |
| 61,7 | 10,3 | 28,0 | Nanocristalino/Amorfo |
| 59,9 | 8,9 | 31,2 | Nanocristalino/Amorfo |
| 67,6 | 17,1 | 15,3 | Nanocristalino/Amorfo |
| 67,6 | 15,0 | 17,4 | Nanocristalino/Amorfo |
| 63,7 | 16,5 | 19,8 | AlFe + Quasicristal |
| 63,3 | 14,4 | 22,2 | AlFe + Quasicristal |
| 55,5 | 3,8 | 40,7 | Cúbico CsCl |
| 58,7 | 7,4 | 34,0 | Cúbico CsCl |
| 56,9 | 6,2 | 36,9 | Cúbico CsCl |
| 55,0 | 5,2 | 39,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 4,4 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 58,9 | 28,7 | 12,3 | Cúbico CsCl |
| 40,8 | 31,4 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 45,6 | 24,7 | 29,7 | Cúbico CsCl |
| 43,1 | 21,9 | 35,1 | Cúbico CsCl |
| 40,4 | 18,8 | 40,8 | Cúbico CsCl |
| 39,3 | 15,5 | 45,2 | Cúbico CsCl |
| 38,8 | 12,7 | 48,5 | Cúbico CsCl |
| 37,9 | 10,0 | 52,0 | Cúbico CsCl |
| 43,9 | 33,4 | 22,7 | Cúbico CsCl |
| 45,1 | 28,9 | 26,1 | Cúbico CsCl |
| 47,2 | 23,9 | 28,8 | Cúbico CsCl |
| 46,1 | 20,3 | 33,6 | Cúbico CsCl |
| 44,2 | 17,5 | 38,4 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 15,0 | 42,1 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 11,8 | 45,3 | Cúbico CsCl |
| 41,6 | 9,5 | 48,9 | Cúbico CsCl |
| 37,6 | 8,1 | 54,3 | Cúbico CsCl |
| 47,9 | 34,2 | 17,9 | Cúbico CsCl |
| 52,5 | 28,3 | 19,2 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 26,3 | 24,1 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 22,8 | 27,6 | Cúbico CsCl |
| 49,3 | 19,6 | 31,1 | Cúbico CsCl |
| 48,6 | 16,6 | 34,8 | Cúbico CsCl |
| 47,8 | 13,6 | 38,6 | Cúbico CsCl |
| 48,1 | 10,9 | 41,0 | Cúbico CsCl |
| 44,0 | 9,3 | 46,7 | Cúbico CsCl |
| 41,9 | 7,9 | 50,3 | Cúbico CsCl |
| 40,0 | 6,4 | 53,7 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 35,2 | 14,5 | Cúbico CsCl |
| 53,7 | 30,5 | 15,8 | Cúbico CsCl |
| 55,6 | 26,3 | 18,1 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 23,5 | 22,5 | Cúbico CsCl |
| 54,3 | 20,7 | 25,0 | Cúbico CsCl |
| 54,6 | 17,7 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 15,3 | 31,7 | Cúbico CsCl |
| 52,3 | 12,7 | 35,0 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 10,7 | 39,1 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 8,9 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 46,7 | 7,3 | 45,9 | Cúbico CsCl |
| 45,4 | 5,9 | 48,7 | Cúbico CsCl |
| 42,5 | 5,1 | 52,5 | Cúbico CsCl |
| 54,4 | 32,1 | 13,5 | Cúbico CsCl |
| 56,2 | 28,6 | 15,2 | Cúbico CsCl |
| 59,6 | 23,8 | 16,5 | Cúbico CsCl |
| 58,2 | 21,8 | 20,0 | Cúbico CsCl |
| 58,6 | 18,8 | 22,6 | Cúbico CsCl |
| 59,3 | 15,9 | 24,8 | Cúbico CsCl |
| 57,6 | 13,8 | 28,6 | Cúbico CsCl |
| 56,9 | 11,7 | 31,4 | Cúbico CsCl |
| 55,9 | 9,6 | 34,5 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 8,0 | 38,0 | Cúbico CsCl |
| 53,5 | 6,5 | 40,0 | Cúbico CsCl |
| 51,4 | 5,6 | 42,9 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 4,7 | 46,8 | Cúbico CsCl |

2) Amostra tratada termicamente a 600 °C:

Tabela com as composições e fases observadas:

| Annealing 600 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al (%at.) | Fe (%at.) | Cu (%at.) | Fase |
| 68,0 | 12,6 | 19,4 | Al7Cu2Fe + Quasicristal |
| 68,0 | 10,7 | 21,3 | Al7Cu2Fe + Quasicristal |
| 63,7 | 16,5 | 19,8 | AlFe + Quasicristal |
| 63,3 | 14,4 | 22,2 | AlFe + Quasicristal |
| 63,4 | 11,9 | 24,7 | AlFe + Quasicristal |
| 61,7 | 10,3 | 28,0 | AlFe + Quasicristal |
| 59,9 | 8,9 | 31,2 | AlFe + Quasicristal |
| 58,7 | 7,4 | 34,0 | AlFe + Quasicristal |
| 60,9 | 25,3 | 13,8 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,2 | 22,5 | 15,3 | AlFe + Al13Fe4 |
| 62,9 | 19,3 | 17,7 | AlFe + Al13Fe4 |
| 65,9 | 21,9 | 12,2 | AlFe + Al13Fe4 |
| 66,3 | 19,8 | 13,8 | AlFe + Al13Fe4 |
| 58,9 | 28,7 | 12,3 | AlFe + Al13Fe4 |
| 56,9 | 6,2 | 36,9 | Cúbico CsCl |
| 55,0 | 5,2 | 39,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 4,4 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 58,9 | 28,7 | 12,3 | Cúbico CsCl |
| 64,5 | 24,7 | 10,8 | Cúbico CsCl |
| 40,8 | 31,4 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 45,6 | 24,7 | 29,7 | Cúbico CsCl |
| 43,1 | 21,9 | 35,1 | Cúbico CsCl |
| 40,4 | 18,8 | 40,8 | Cúbico CsCl |
| 39,3 | 15,5 | 45,2 | Cúbico CsCl |
| 38,8 | 12,7 | 48,5 | Cúbico CsCl |
| 37,9 | 10,0 | 52,0 | Cúbico CsCl |
| 43,9 | 33,4 | 22,7 | Cúbico CsCl |
| 45,1 | 28,9 | 26,1 | Cúbico CsCl |
| 47,2 | 23,9 | 28,8 | Cúbico CsCl |
| 46,1 | 20,3 | 33,6 | Cúbico CsCl |
| 44,2 | 17,5 | 38,4 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 15,0 | 42,1 | Cúbico CsCl |
| 42,9 | 11,8 | 45,3 | Cúbico CsCl |
| 41,6 | 9,5 | 48,9 | Cúbico CsCl |
| 37,6 | 8,1 | 54,3 | Cúbico CsCl |
| 47,9 | 34,2 | 17,9 | Cúbico CsCl |
| 52,5 | 28,3 | 19,2 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 26,3 | 24,1 | Cúbico CsCl |
| 49,6 | 22,8 | 27,6 | Cúbico CsCl |
| 49,3 | 19,6 | 31,1 | Cúbico CsCl |
| 48,6 | 16,6 | 34,8 | Cúbico CsCl |
| 47,8 | 13,6 | 38,6 | Cúbico CsCl |
| 48,1 | 10,9 | 41,0 | Cúbico CsCl |
| 44,0 | 9,3 | 46,7 | Cúbico CsCl |
| 41,9 | 7,9 | 50,3 | Cúbico CsCl |
| 40,0 | 6,4 | 53,7 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 35,2 | 14,5 | Cúbico CsCl |
| 53,7 | 30,5 | 15,8 | Cúbico CsCl |
| 55,6 | 26,3 | 18,1 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 23,5 | 22,5 | Cúbico CsCl |
| 54,3 | 20,7 | 25,0 | Cúbico CsCl |
| 54,6 | 17,7 | 27,8 | Cúbico CsCl |
| 53,0 | 15,3 | 31,7 | Cúbico CsCl |
| 52,3 | 12,7 | 35,0 | Cúbico CsCl |
| 50,2 | 10,7 | 39,1 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 8,9 | 42,6 | Cúbico CsCl |
| 46,7 | 7,3 | 45,9 | Cúbico CsCl |
| 45,4 | 5,9 | 48,7 | Cúbico CsCl |
| 42,5 | 5,1 | 52,5 | Cúbico CsCl |
| 54,4 | 32,1 | 13,5 | Cúbico CsCl |
| 56,2 | 28,6 | 15,2 | Cúbico CsCl |
| 59,6 | 23,8 | 16,5 | Cúbico CsCl |
| 58,2 | 21,8 | 20,0 | Cúbico CsCl |
| 58,6 | 18,8 | 22,6 | Cúbico CsCl |
| 59,3 | 15,9 | 24,8 | Cúbico CsCl |
| 57,6 | 13,8 | 28,6 | Cúbico CsCl |
| 56,9 | 11,7 | 31,4 | Cúbico CsCl |
| 55,9 | 9,6 | 34,5 | Cúbico CsCl |
| 54,0 | 8,0 | 38,0 | Cúbico CsCl |
| 53,5 | 6,5 | 40,0 | Cúbico CsCl |
| 51,4 | 5,6 | 42,9 | Cúbico CsCl |
| 48,5 | 4,7 | 46,8 | Cúbico CsCl |