Parâmetros de fabricação das bibliotecas composicionais do sistema Al-Cu-Fe

| Nome da amostra | AlCuFe_QC |
| --- | --- |
| Composição central prevista (%at.) | Al62,5Cu25Fe12,5 |
| Substrato | Si – com camada de SiO2 |
| Vácuo inicial | 1.4x10-7 Torr |
| Pressão de argônio | 5.8 mTorr |
| Distância entre substrato e target | 67 mm |
| Gun#1 elemento : Potência | - : - |
| Gun#2 elemento : Potência | Al : 120 W |
| Gun#3 elemento : Potência | Fe : 12 W |
| Gun#4 elemento : Potência | Cu : 8W |
| Taxa de deposição | 2.96 nm/min |
| Tempo de deposição | 2h49min |
| Espessura final | 500 nm |