Mapeamento de DRX das bibliotecas Al-Cu-Fe

Mapeamento de DRX das bibliotecas Al-Cu-Fe. (a) Biblioteca no estado “as-sputtered”, fases: cúbica primitiva, amorfa e Al-FCC. (b) Biblioteca tratada a 400 °C, fases: cúbica primitiva, φ-Al10Cu10Fe, θ-Al2Cu, ω-Al7Cu2Fe, Al-FCC, Nanocristalina/amorfa, β-AlFe e λ-Al13Fe4. (c) Biblioteca tratada a 520 °C, fases: cúbica primitiva, φ-Al10Cu10Fe, θ-Al2Cu, ω-Al7Cu2Fe, Al-FCC, Nanocristalina, β-AlFe, i-QC e λ-Al13Fe4. (d) Biblioteca tratada a 600 °C, fases: cúbica primitiva, ω-Al7Cu2Fe, β-AlFe, i-QC e λ-Al13Fe4.

Padrões de DRX característicos das bibliotecas com suas fases mapeadas na Fig. 4.25. (a) “as-sputtered”. (b-d) Tratadas termicamente a 400, 520 e 600 °C respectivamente.