Atomização de ligas Al-Cu-Fe

A composição selecionada (Al62.5Cu25Fe12.5) foi atomizadas no equipamento de conformação por spray localizado no Laboratório de Fundição do DEMa/UFSCar. Um total de duas atomizações para a liga foi realizada para se obter a quantidade de material suficiente, na faixa granulométrica de 20 a 53 μm, para o processo de HVOF. O processo de atomização permite se obter taxas de resfriamento de até 104 °C/s enquanto que o material aspergido por HVOF é resfriado com taxas próximas de 105 °C/s.