Microscopia eletrônica de transmissão confirmadon nanoetrutura e formação de quasicristal na liga Al-Cu-Fe

a) Micrografia em modo STEM, mostrando as camadas de filmes da amostra analisada por FIB. A liga mostrada possui composição próxima a do QC e foi tratada termicamente a 400 °C. (b) Micrografia em campo claro do filme Al-Cu-Fe mostrando a região onde o padrão de difração de elétrons foi retirado. (c) Padrão de difração de elétrons de área selecionada. (d) Micrografia em campo escuro das reflexões destacadas em (c), confirmando a nanoestrutura de grãos que foi inferida nas análises de DRX