Conclusões

- Estratégias combinatórias de fabricação e caracterização de materiais foram implementadas com sucesso para o estudo de estabilidade de fases quasicristalinas e intermetálicas bem como para o estudo de sua região composicional de formação.

- O sistema Al-Cu-Fe na região rica em Al teve mais de 140 composições de ligas estudadas tanto no estado “como fabricado”, por magnetron sputtering quanto após tratamentos térmicos a 400, 520 e 600 °C.

- A região de formação da fase quasicristalina foi identificada, validando o método combinatório para ser aplicado para essa finalidade.

- O estudo de estabilidade e transformação de fases mostrou que fases com configuração atômica politetraedral, como a fase quasicristalina e a fase λ-Al13Fe4 exibem altas taxas de nucleação a partir de uma fase amorfa devido à baixa barreira energética para sua nucleação (baixa energia superficial). Além disso, essas fases apresentam baixas velocidades de crescimento, o que junto com a alta taxa de nucleação acarreta em uma estrutura de grãos mais refinada do que as fases que se formam nas proximidades (φ-Al10Cu10Fe, θ-Al2Cu, ω-Al7Cu2Fe e β-AlFe(Cu)).

- O sistema Al-Cu-Fe-Cr teve sua região composicional de formação da fase decagonal definida para as composições de Al entre 60 e 70 %at. Para ligas com composição de Al em torno de 65%, a faixa composicional onde a fase decagonal é encontrada foi Al63-65Cu12-22Fe5-11Cr6-15. Já para a faixa composicional com Al em torno de 67%, a faixa composicional foi de Al65-67Cu8-20Fe4-11Cr8-16.

- Foi verificada a possibilidade da existência de um campo bifásico de estabilidade da fase decagonal com Al-FCC no sistema Al-Cu-Fe-Cr. Uma liga com composição Al85Cu6,75Fe3,375Cr4,875 foi selecionada a partir dos resultados obtidos com as bibliotecas composicionais e mostrou, após um tratamento térmico, a formação de uma estrutura consistindo de duas fases majoritárias: Al-FCC + QC (ou seu aproximante) com uma pequena fração da fase ω-Al7Cu2Fe.